Kapitel 3    Theoretische Grundlagen

SIA-Norm 162: Betonbauten

Beton-Zuschlagstoffe:

- sauber, hart, rundlich

- Korngrössenverteilung nach Siebkurven

- Grösstkorndurchmesser <1/3 der kleinsten Bauteilabmessung

Anmachwasser:

Trinkwasserqualität, ohne schädliche Beimengungen (Lehm, Schmutz,...)

Zement:

Portlandzement: 300 kg/m3 fertig verdichteter Beton

(250 kg/m3 für Bauteil, die nicht der Witterung ausgesetzt sind.)

Klassifikation und Bezeichnung von Beton:

Für Beton wird bei gegebenem Zementgehalt entsprechend der Würfeldruckfestigkeit, die nach 28 Tagen erreicht werden soll und entsprechend der allenfalls bezüglich der Gebrauchstauglichkeit geforderten besonderen Eigenschaften klassifiziert und bezeichnet.

Leichtbeton:	 < 2000 kg/m3

Beton:		 = 2000-2800 kg/m3

Betonstahl:

Wird aufgrund des Prüfwertes der Fliessgrenze, der Herstellungsverfahren und der Oberflächenbeschaffenheit klassifiziert und bezeichnet.

Stahlsorten und Merkmale:

- S 235 normaler Rundstahl: 	Dorne bei Dilatationen

- S 500 a Naturhart:		warm gewalzt, Festigkeit hängt von der chem. 						Zusammensetzung ab

- S 500 b Kaltverformt:		in der Schweiz nicht mehr hergestellt

- S 500 c Vergütet:		gerippt, warm gewalzt und vergütet; Härten, 						Anlassen

- S 500 d Ringmaterial:		warm gewalzt, gerippt, zu Rollen aufgespult

- S 550 Armierungsnetze:	Längs- und Querstäbe aus gezogenem und 						profilierten Draht, mit Punktschweissung verbunden

Härten:	sehr rasches Abkühlen  hart, spröde

Anlassen:	wieder Erwärmen  vermindert Sprödigkeit, verbessert Elastizität

Anforderungen an den Betonstahl:

im Register normkonformer Betonstähle aufgeführt

 = 7850 kg/m3

|  | Prüfwert der Fliessgenze f yk (N/mm2) | Zugfestigkeit f tk (N/mm2) | Bruchdehnung  5 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| S 235 | 235 | 360 | 25 |
| S 500 a | 500 | 600 | 14 |
| S 500 b | 500 | 550 | 14 |
| S 500 c | 500 | 580 | 14 |
| S 500 d | 500 | 550 | 12 |
| S 550 | 550 | 580 | 8 |

Prüfen von Betonstahl:

Um die Haupteigenschaften Zugfestigkeit, Fliessgrenze und Dehnung zu bestimmen, wird ein Zerreisversuch durchgeführt.

Spannung Ο=vorhandene KraftNetoquerschnittfläche=FA		Nmm2

Dehnung ε=VerlängerungAusgangslänge⋅100%=Δll0⋅100%	%

Begriffe zum Spannungs-Dehnungs-Diagramm:

Zugversuch

P = Proportionalitätsgrenze (f yp)

Wenn der Werkstoff entlastet wird, nimmt er die ursprüngliche Form an. Es gilt das Hooke’sche Gesetz.

Hooke’sches Gesetz: E−Modul E=SpannungDehnung=Οε		Nmm2

E = Elastizitätsgrenze (f ye)

Oberhalb von E befindet sich der plastisch verformbare Bereich. Bleibende Verformung.

F = Fliessgrenze (f yk)

Ab hier verlängert sich der Probestab, ohne dass die Belastung erhöht wird, er fliesst. Bleibende Verformung: min 0,2%.

Z = Zugfestigkeit (f tk)

Max. Belastung eines Werkstoffes. Bei Überschreitung nimmt Belastbarkeit ab.

 = Bruchdehnung ( 5)

Bleibende Dehnung, bis der Stab bricht.