Kapitel 5    Bit. Mischgut für den Strassenbau

siehe auch Kap. IX Baustoffkunde

5.1 Asphaltbetonbelag

Ein Asphaltbeton besteht in der Regel aus einer oder mehreren Tragschichten (HMT) und der Deckschicht (AB) und wird allgemein Belag genannt.

Die Deckschicht ist die oberste Schicht des Belages. Sie ist massgebend für die Verschleissfestigkeit und beeinflusst die Fahreigenschaften.

Auf Wegen, Plätzen mit sehr leichter Beanspruchung kann ein einschichtiger Belag die Funktion von Trag- und Deckschicht übernahmen: eine Tragdeckschicht.

Mischgutsorten werden durch die Angabe des oberen Sollwertes der grössten Mineralstoffkörner bezeichnet.

Deckschichten:	AB 3, 6, 11, 16

Tragschichten:	HMT 11, 16, 22, 32

Mischguttypen:

L = leichte Beanspruchung (Gehwege)

N = normale Beanspruchung

S = schwere Beanspruchung (Autobahnen, HVS)

H = sehr starke Beanspruchung, erhöhter Widerstand gegen Verformung

Konzeption umfasst:

- Aufteilen des Belages in die einzelnen Schichten

- Festlegen der Dicken dieser Schichten

- Wahl der Mischgutsorten und Mischguttypen

Anzahl der Schichten soll möglichst klein sein, folgende Kriterien sind massgebend:

- Ebenheit der Fahrbahnoberfläche

- Schichtdicken

- Höhengenauigkeit und Ebenheit der Unterlagen

Begriffe:

| Filler: | Gesteinsmehl, gemahlenes Fels- oder Lockergestein Körnung:  < 0.09mm |
| --- | --- |
| Sand: | Rundsand, ungebrochene Gesteinskörner aus Gruben, Flüssen, Seen Körnung: 0-3, 0-4mm |
| Brechsand: | gebrochenes oder gemahlenes Fels- oder Lockergestein Körnung: 0-3mm (Fillerreich) 0,1-3mm (Fillerarm) |
| Kies: | ungebrochene, gewaschene, gesiebte Gesteinskörner aus nat. Lockergesteinen Körnung: 4-8, 8-16, 16-32, 32-45mm (Reihe 1) 3-6, 6-16, 16-32, 32-45mm (Reihe 2) |
| Splitt: | gebrochenes, gewaschenes, gesiebtes Gestein Körnung: 3-6, 6-11, 11-16, 16-22mm 8-11 nur für Gussasphalt |
| Schotter: | gebrochenes, gewaschenes, gesiebtes Gestein Körnung: 22-32, 32-63 |

Mineralstoffe:

| Ton |  < 0.002mm |
| --- | --- |
| Silt | 0.002-0.063mm |
| Sand | 0.063-2.8mm |
| Kies | 2.8-63mm |
| Steine | 63-200mm |
| Blöcke |  > 200 mm |

Sollwert-Bereiche und Schichtstärken in Abhängigkeit der Mischgutsorten und Mischguttypen:

Je schwerer der Verkehr, desto dicker der Belag.

| Mischgutsorten | Mischguttypen [Stärke in mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | N | S/H |
| AB 3 | 15-20 | --- | --- |
| AB 6 | 20-30 | 20-30 | --- |
| AB 11 | 30-50 | 30-50 | 35-50 |
| AB 16 | 40-60 | 45-60 | 45-60 |
| HMT 11 | 30-50 | 30-50 | 34-50 |
| HMT 16 | 45-70 | 45-70 | 45-70 |
| HMT 22 | 60-100 | 60-100 | 65-100 |
| HMT 32 | --- | 70-130 | 80-130 |

Mindestanteil von gebrochenem Material der verschiedenen Mischgutsorten und Mischguttypen:

| Mischguttyp | L |  | N |  | S |  | H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorte | HMT | AB | HMT | AB | HMT | AB | HMT | AB |
| Mindestanteil an Brechsand an der gesamten Sandkomponente   2.8 mm [%] | 0 | 50 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Mindestanteil Splitt und Schotter in der gesamten Komponenten  > 2.8 mm [%] | 0 | 80 | 50 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 |

5.2 Die Deckschicht (AB)

Voraussetzungen:

- Die Unterlage muss vor dem Einbau trocken und sauber sein.

- Ist die Unterlage bereits dem Verkehr übergeben worden, so wird als Haftmittel ein Voranstrich (z.B. Bitumenemulsion) aufgetragen.

- Das Mischgut wird bei ca. 110-160°C auf der Tragschicht durch Einbaumaschinen verteilt.

- Die Verdichtung erfolgt mit Glattrad- und Pneuwalzen von 8-12 Tonnen Gewicht.

| Art | Merkmale | Anwendung |
| --- | --- | --- |
| AB 3 L | sehr feine Oberfläche | Gehwege, Radwege |
| AB 6 L/N | feine Oberfläche | Vorplätze mit geringem, leichtem Verkehr |
| AB 11 L/N/S/H | mittel feine Oberfläche | Fahrbahnen und Plätze mit normalem Verkehr (ES, SS) |
| AB 16 L/N/S/H | grobe, rauhe Oberfläche | Fahrahnen mit schnellem, starkem Verkehr Strassen mit grossem Gefälle (VS, HVS, HS) |

Richtwerte für die Dosierung von Bitumen und PmB [Masse %]:

| Mischgutsorten | Mischguttypen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | N | S/H |
| AB 3 AB 6 AB 11 AB 16 HMT 11 HMT 16 HMT 22 HMT 32 Sperrschicht | 7.3 - 8.2 6.8 - 7.8 5.8 - 6.4 5.4 - 6.0 5.0 - 5.8 4.7 - 5.5 4.4 - 5.2 --- | --- 6.5 - 7.5 5.6 - 6.2 5.2 - 5.8 4.8 - 5.4 4.5 - 5.2 4.2 - 4.8 3.8 - 4.3 5.5 - 6.5 | --- --- 5.4 - 6.0 4.9 - 5.4 4.6 - 5.2 4.3 - 4.9 4.0 - 4.6 3.6 - 4.1 |

5.3 Die Heissmischtragschicht (HMT)

- Mischgut in Heissmischanlage bei 120-170°C aufbereiten

- Einbau mittels Fertiger mit Nivellierautomatik bei 100-130°C

- Verdichtung mittels Glattradwalzen (5-8 t) oder Pneuwalzen (10-20 t)

- ein- oder zweischichtig:

- einschichtig:	40-100 mm

- zweischichtig:	85-180 mm

Mischgutsorten:

HMT 11, 16, 22, 32

Mischguttypen:

HMT L	100% rundes Material

HMT N	min. 50% gebrochenes Material

HMT S	min. 80% gebrochenes Material

HMT H	100% gebrochenes Material

Bindemittelarten:	wie für AB

Bindemittelgehalt:

Mischguttyp L	5.8 ... 4.4 [Masse- %]

Mischguttyp N	5.4 ... 3.8

Mischguttyp S/H	5.2 ... 3.6

5.4 Bituminöse Fundationschicht

HMF  Heissmischfundationsschicht

- gleichen Zweck wie Stabilisierung

- ersetzt den oberen Teil der Kiessand-Fundationsschicht oder ev. die ganze Kiessand-Fundationsschicht

- Aufbereitung in Heissmischanlage

- Einbau bei ca. 110-140°C

- Verdichtung mit Glattrad- oder Pneuwalzen

- ein- oder zweischichtig

- Schichtdicke ist abhängig vom Grösstkorn (max. 20 cm)

Anwendung:

- bei schlechtem Untergrund:

- setzungsempfindliche Böden

- wasser- und frostempfindliche Böden (bindige Böden)

- wenn kein Kiessand I vorhanden ist

- zur Erhöhung der Tragfähigkeit

Bindemittelarten:

| Bitumen | Temperatur ab Mischer [°C] |  | Polymerbitumen |
| --- | --- | --- | --- |
| B 55/70 | 150-170 |  | PmB II 51 ... 100 |
| B 80/100 | 140-160 |  | PmB III 101 ... 150 |
| B 120/150 | 135-155 |  | PmB III 101 ... 150 |
| B180/220 | 130-150 |  |  |

Bindemittelgehalt:		2.5 ... 4 Masse- %

Mineralstoffe:

- Kiessand, Brechsand, Splitt, Schotter

- Gemische von rundem und gebrochenem Material

- max. Korngrösse:  10-80 mm

5.5 Tränkungen

Tränkungen entstehen durch Walzen und standfestes Verkeilen von Schotter und anschliessendes Aufspritzen von Bindemittel sowie Streuen von Splitt.

Ausführungsarten:

F2:		Tränkungen in zwei Spritzgängen

Einbringen von Schotter, Spritzen von Bindemittel, Streuen von Splitt, Spritzen von Bindemittel, Streuen von Splitt

F3:		Tränkungen in drei Spritzgängen

Einbringen von Schotter, Spritzen von Bindemittel, Streuen von Splitt, Spritzen von Bindemittel, Streuen von Splitt, Spritzen von Bindemittel, Streuen von Splitt

Bindemittelarten:

- Bitumenemulsion (ER 60 K)

- Poymer-Bitumen

- Polymer-Bitumenemulsion (U 60 K)

Bei der Wahl ist besonders auf die Jahreszeit und die Lufttemperatur zu achten.

Bindemittelgehalt:

erster Spritzgang:		2-3 kg/m2

zweiter Spritzgang:		1.5-2.5 kg/m2

Anwendung:

- als Tragschicht, in Kombination mit bituminöser Deckschicht

- als Tragschicht, in Kombination mit einer Oberflächenbehandlung als Fahrbahnoberfläche

- für Nebenstrassen und Parkplätze

Ausführung:

- Witterung:	das ganze Jahr, ausser bei Regen- und Frostperioden

- Unterlage:	verdichtet, eben und profilgenau

- Erstellen der Schotterschicht:

- Der Schotter 32/63 oder 22/32 mm wird mit Walzen so lange gewalzt, bis die Schotterlage standfest ist und eine offene, regelmässige Oberfläche aufweist.

- Walzengewicht so wählen, dass die Schotterstücke nicht zu stark zertrümmert werden.

- Zur ausreichenden Stabilität kann die Schotterlage 32/63 mm mit Splitt 16/22 mm ausgespickt werden.

- Aufbringen von Bindemittel und Splitt:

- Spritztemperatur Art und Sorte des BM anpassen

- mit Balkenbrausen und unter Druck

- BM muss gleichmässig in die Schotterlage eindringen

- Die festgewalzte Schotterschicht wird im ersten Arbeitsgang mit BM getränkt und mit Splitt abgedeckt.

- Der zweite Arbeitsgang erfolgt mit BM und anschliessend die Abdeckung mit Splitt 11/16 bzw. 6/11 mm.
In zwei Arbeitsgängen ausgeführte Tränkungen erhalten jeweils die nächst feinere Körnung (6(11, 3/6).

- Die getränkte und versteifte Schotterschicht kann sofort nach der Versteifung des BM dem Verkehr übergeben werden.

- Deckschicht oder OB sind erst nach ausreichender Verfestigung durch den Verkehr aufzubringen.

5.6 Oberflächenbehandlungen (OB)

Ausführungsarten:

| E1 | einfache OB: Spritzen von BM, Streuen von Splitt |
| --- | --- |
| E2 | einfache OB mit zweimaligem Streuen von Splitt: Spritzen von BM, zweimaliges Streuen von Splitt |
| E3 | einfache OB mit Splittvorlage: Streuen von Splitt, Spritzen von BM, Streuen von Splitt |
| D1 | doppelte OB: Spritzen von BM, Streuen von Splitt, Spritzen von BM, Streuen von Splitt |
| D2 | doppelte OB mit Splittvorlage: Streuen von Splitt, Spritzen von BM, Streuen von Splitt, Spritzen von BM, Streuen von Splitt |

Bindemittelarten:

- Bitumenemulsion (ER 60 K)

- Poymer-Bitumen

- Polymer-Bitumenemulsion (U 60 K)

Mineralstoffe:

Splittbedarf:		ca. 5-13 Liter/m2

- Splitt 11/16 mm:	bei starker Verkehrsbeanspruchung, hoher Anforderung 				an Griffigkeit

- Splitt 6/11 mm:	Meistverwendete Körnung, mittlere Verkehrsbeanspruchung

- Splitt 3/6 mm:	bei leichter Verkehrsbeanspruchung, für Gehwege, Radwege, 			Plätze

- Splitt 6/8 mm:	nur für Gussasphalt

Ausführung:

- Witterung:	in warmen Jahreszeiten, kein Regen T< 30°C

- Unterlage:	Trocken und sauber

- Aufbringen von BM und Splitt:

- mittels Balkenbrause, gleichmässige längs- und Querverteilung

- Schachtdeckel, Stellplatten, ... sind vor Verunreinigungen zu schützen

- der Splitt sofort nach dem Aufspritzen des BM auftragen

- mit Pneuwalzen in 4-6 Walzübergängen andrücken

- Streumaschinen sind vorzuziehen

- Verkehrsübergabe:

- Strasse für das ausführen sperren

- nach Abschluss des Walzens mit max. 40 km/h, bis zur Beseitigung des überflüssigen Splitts, befahrbar

- falls Regen, Sperren der frisch behandelten Fahrbahn bis zum trocknen des überflüssigen Splitts

Anwendung:

- Naturstrassen

- auf einer Tränkung, gegen das Eindringen von Oberflächenwasser

- auf abgenützten Strassen

- Ausbessern von schadhaften Strassenstellen

- einfache, billige Ausführung

- Parkplätze, Radwege, Gehwege, Nebenstrassen