Kapitel 7    Naturstein-Pflästerungen

Notwendige Voraussetzung ist eine fachmännische Erfahrung um Pflästerungen zu erstellen, die ein gutes Langzeitverhalten aufweisen und sich harmonisch einfügen.

Bei Wahl der Pflästerung zu beachten:

- Gesteinsqualität

- Steintypen (Steingrösse)

- Steinsorten (Gesteinsmaterial)

- Einbettungs- und Fugenfüllstoffe

- klimatische Verhältnisse

- Beschaffenheit der Unterlage

- ruhende Belastungen

- Abrollgeräusch

- Unterhalt

Baustoffe

Steintypen

Lieferungen für Bogenpflaster können bis ca. 10% halbe oder keilförmige Steine enthalten.

| Steintyp |  | ##### Masse |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pflastersteine |  |  |  |  |
|  | b [cm] |  | h [cm] | l [cm] |
| 4/6 | 4 ... 6 |  | 4 ... 6 | 4 ... 6 |
| 6/8 | 6 ... 8 |  | 6 ... 8 | 6 ... 8 |
| 8/11 | 8 ... 11 |  | 8 ... 11 | 8 ... 11 |
| spez. 8/11 | 8 ... 11 |  | 3 ... 6 | 8 ... 11 |
| 11/13 | 11 ... 13 |  | 11 ... 13 | 11 ... 13 |
| 14/16 | 14 ... 16 |  | 14 ... 16 | 14 ... 16 |
| Schalensteine |  |  |  |  |
| 10 | 9 ... 11 |  | 9 ... 11 | min. 13 |
| spez. 10 | 9 ... 11 |  | 6 ... 8 | 13 |
| 12 | 11 ... 15 |  | 11 ... 13 | 16 |
| 15 | 14 ... 18 |  | 14 ... 16 | 20 |
| Wildpflastersteine |  |  |  |  |
| klein | 2 ... 6 |  | 6 ... 8 | 6 ... 8 |
| gross | 2 ... 6 |  | 8 ... 11 | 8 ... 11 |

Einbettungsstoffe:

Sande, Kiese, Splitte

Fugenfüllstoffe:

- Bindige Sande (Pflästerersande)

- Zementmörtel, in der Regel eine Mischung mit CEM I und einer Dosierung von min. 400 kg/m3

- Bitumen

kunststoffmodifizierte Zementmörtel

Angaben der Lieferanten, Laborprüfberichte beachten

- frosttausalzbeständige Mörtel

- eingefärbte Mörtel

- Kunststoffmörtel

Pflästerungsarten:

- Reihenpflaster rechtwinklig (Steine 8/11)

- Schräg- oder schiefwinklig (12er Schalensteine)

- Bogenpflästerung (6/8)

- Kreispflästerung (6/8)

- Schuppenpflästerung (6/8)

- Fischgratpflästerung (Wildpflasterstein klein)

- Wildpflästerung diagonal (Wildpflasterstein gross)

Aufbau einer Pflästerung: