# Baustoffkunde Kapitel VI

## Ungebrannte, künstliche Baustoffe

- Allgemeines

Ungebrannt, künstliche Steine sind künstlich geformte Mauersteine, Platten und Fertigteile aus:

Bindemittel + Füllstoffe + Wasser + ev. Armierung

Bindemittel:	Zement, Kalk, Gips, Kunststoff

Füllstoffe:	Sand, Kies, gebrochene Natursteine, Holzwolle, gebrannter Ton, Glasfasern, Mineralfasern, Treibmittel

| Mauerwerk: | Bauteil aus Steinen, die mittels Mörtel zusammengefügt sind |  |
| --- | --- | --- |
| Stein: | künstlich hergestellter Mauerstein |  |
| Mörtel: | Mauermörtel, Bindemittel |  |
| Mauerwerksarten: | MB | Mauerwerk aus gebrannten Steinen (Backsteine, Klinker) |
|  | MBL | Mauerwerk aus gebrannten Leichtsteinen |
|  | MC | Mauerwerk aus zementgebundenen Steinen (Betonsteine) |
|  | MCL | Mauerwerk aus zementgebundenen Leichtsteinen |
|  | MK | Mauerwerk aus hydrothermisch gehärteten Steinen (Kalksandsteine) |
|  | MP | Mauerwerk aus hydrothermisch gehärteten Leichtsteinen (Porenbetonsteine) |
|  | MPL | Mauerwerk aus hydrothermisch gehärteten Leichtsteinen mit geringer Rohdichte |
| Einsteinmauerwerk: | Mauerwerk im Läufer- oder Binderverband, wobei die Mauerdicke der Breite, Länge der Steine entspricht |  |
| Verbandmauerwerk: | Mauerwerk wechselweise aus Steinen verschiedener oder gleicher Breite, so dass die Steine in Quer- und Längsrichtung überlappen |  |
| Vorfabriziertes Mauerwerk: | als Element im Werk oder auf der Baustelle erstellt, am Bauwerk mit übrigen Bauteilen zusammengefügt |  |
| Vorsatzmauerwerk: | als Aussenschale an der Tragkonstruktion verankert |  |
| Bewittertes Mauerwerk: | ungeschützt dem Aussenklima ausgesetztes Mauerwerk |  |

Eigenschaften des Mauerwerks:

raumabschliessende und/oder tragende Funktion, Wärme-, Schalldämmung, Witterungs-, Brandschutz, ästhetische Wirkung

Arten des Mauerwerkverbandes:

Verbund:	Übergreifen der Steine im Mauerverband in Längs- und Querrichtung.

Vollfugig mauern:	Fachgerechte Vermörtelung der Lager- und Stossfugen.

Mörtelarten:

- V		verlängerter Mörtel

- C		Zementmörtel

- K		Klebmörtel (Porenbeton)

- (Z)		Mörtel mit Zusatzmittel

Bezeichnung der Stapel:

- grün	→ hochwertige Qualität

- rot		→ Sonderqualität

1.1 Kalksandsteine

Rohstoffe:

feiner, quarzhaltiger Sand (SiO2), Branntkalk (CaO)

Fabrikation:

- mahlen

- Kalk und Sand im Verhältnis 1:8 bis 1:12 intensiv mischen

- Gemisch im Reaktor löschen    [CaO +H2O → Ca(OH)2 + Wärme]

- in Formen einfüllen oder pressen

- unter Druck verdichten

- Im Härtekessel erhärten die Steine unter einem Dampfdruck von ca. 16bar und einer Temperatur von 150-200°C. (Druck und Temperatur beschleunigen den Prozess.)

- Auslieferung ohne Lagerung

| Eigenschaften: - schalldämmende Wirkung (Luftschall) - schlechte Wärmedämmung - unbrennbar - wenig wassersaugend - massgenau, Druckfest | Verwendung: - Mauerwerk für Feuchträume - Kellermauerwerk innen - Ausfachungen - Schallschutz zwischen Wohnungen |
| --- | --- |

1.2 Zementsteine

Rohstoffe:

Kies, Sand, Zement (PC), Wasser

| Fabrikation: - brechen - mischen - in Formen füllen - in Steinpressen verdichten - mit Dampf und Druck härten - Das Abbinden und Erhärten erfolgt an der Luft → Lagern | Eigenschaften: - gute Druckfestigkeiten (12N/mm2) - gute Schalldämmung (Luftschall) - schlechte Wärmedämmung - wasserbeständig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit - schwere Steine |
| --- | --- |

Verwendung:

| Hochbau: | - Mauerwerk für Feuchträume - Kellermauern - Trennwände in Wohnungen - Ausfachungen |
| --- | --- |
| Tiefbau: | - Schächte - Zwischenwände in Jauchegruben, Reservoirs - Wände in Kläranlagen |

- Herstellung von Betonrohren

Anwendung:

| Normalbetonrohre | NBR: | - Schächte - Meteorwasserleitungen - Einzelfundamente |
| --- | --- | --- |
| Spezialbetonrohre | SBR: | Kanalisationsleitungen |

Herstellung von Normalbetonrohren NBR:

- Aussen- und Innenschalung auf stabile Grundplatte stellen

- Die Aussenschalung ist mit einem Scharnier und einem Verschluss versehen und kann nach aussen geöffnet werden.

- Die Innenschalung hat einen Keilverschluss und ein nach innen öffnendes Scharnier.

- in die Schalung wird Beton eingefüllt

- der Beton wird gestampft und mit Kreisringvibratoren verdichtet

- Lieferformen:		ø100-1250mm, l = 1m

Herstellung von Pressbetonrohren SBR:

- Aussenschalung mit Scharnier und Verschluss auf stabile Grundplatte stellen

- Die glockenförmige Innenschalung ist an einer angetriebenen, vertikalen Welle befestigt und in der Grundplatte versenkbar.

- Am Mantel der Innenschalung sind schräg gestellte Schaufeln befestigt.

- Start: Schaufeln der Innenschalung liegen auf der Grundplatte auf

- Glocke wird gedreht, längs der Aussenschalung wird Beton zugeschüttet.

- Die Schaufeln verdichten den Beton und drücken die Innenform nach oben.

- Abbinden und Erhärten erfolgt in vertikaler Stellung

- Lieferformen:		ø100-1600mm, l = bis 3m

Herstellung von Walzbetonrohren SBR:

- Aussenschalung mit Scharnier und Verschluss auf stabile Grundplatte stellen

- ev. Armierungskorb einsetzen

- vertikale Welle, unterer Kopf mit Rollen ausgebildet, wird eingefahren

- Start: Welle in unterste Stellung fahren und in Rotation versetzen

- oben wird Beton in Schalung geschüttet

- die Rollen drücken den Beton an die Aussenschalung

- durch kontinuierliche Betonzugabe und Anheben des rotierenden Rollenkopfs entsteht ein gut verdichteter Rohrmantel

- Abbinden und Erhärten erfolgt in vertikaler Stellung

- Lieferformen:		ø300-3500mm, l = 2-5m

Herstellung von Schleuderbetonrohren SBR:

- Aussenschalung aus Stahlmantel mit Scharnier und Verschluss, an beiden Enden ein Stahlring

- Schleudereinrichtung besteht aus einer horizontalen Welle, die auf den Stahlringen aufliegt, die Welle wird in hohe Drehzahlen versetzt

- ev. Armierungskorb einsetzen

- über ein Förderband wird durch vor- und zurückziehen Beton eingebracht

- Drehgeschwindigkeit ist so gross, dass der Beton durch die Fliehkraft an die Aussenschalung gepresst wird

- um glatte Innenfläche zu erhalten, wird gegen Schluss feineres Material zugegeben

- Abbinden und Erhärten erfolgt in vertikaler Stellung

- Lieferformen:		ø250-3600mm, l = 2-5m

Herstellung von CENTUB-Rohren:

- Rohmaterial wird geprüft und elektronisch dosiert

- entsprechend der Grundfeuchte wird die Wassermenge bestimmt

- ev. wird Bewehrung im Armierungsautomat hergestellt

- in der Glockenmuffenform werden die Dichtung, der Formmantel und ev. die Armierung platziert

- der Rohrkern steigt nach oben, während Beton eingefüllt wird

- ein Rüttler in der Kernspitze verdichtet den Beton

- die Rohre werden 24h in der Abbindehalle unter kontrollierter Luftfeuchtigkeit und Temperatur gelagert

- jedes Rohr wird auf Massgenauigkeit und Dichtigkeit geprüft

- weitere Baustoffe

  - Gasbeton (Porenbeton)

Rohstoffe:

Quarzsand, Zement, Kalk, Treibmittel (Aluminiumpulver), Wasser

| Fabrikation: - mischen - in Formen giessen - auftreiben lassen - erhärten - zuschneiden - unter Dampf und Druck erfolgt die Erhärtung | Eigenschaften: - kleine bis mittlere Druckfestigkeit - leicht (=400-600 kg/m3) - gute Wärmedämmung (=0,086-0,152 W/mK) - Feuerbeständig - empfindlich gegen Feuchtigkeit - leicht verarbeitbar - guter Putzgrund |
| --- | --- |

Verwendung:

- Mauersteine für Fassaden, Zwischenwände

- Isolierplatten

- Ausfachungen

  - Lecabeton

Rohstoffe:

Zement (PC), Blähton (Leca), Wasser

| Fabrikation: - mischen - in Stahlformen füllen und verdichten - Isolation (Polystyrol) einlegen - Abbinden und Erhärten an der Luft (28 d) | Eigenschaften: - poröse Steine - gute Wärmedämmung - grossformatige Steine - Luftschalldämmend - guter Putzgrund |
| --- | --- |

Verwendung:

- Aussenwandmauerwerk über Terrain

- Zwischenwände

- Kamine

- Abwurfschachtelemente

  - Holzbeton (Holzspanleichtbaustoffe)

Rohstoffe:

Zement (PC), (Gips), Papierholz, Wasser

| Fabrikation: - Holz hobeln - mischen - in der Plattenmaschine werden die Platten geformt und geschnitten - trocknen im Durchlauf-Trocknungsofen | Eigenschaften: - leicht (=400 kg/m3) - gute Wärmedämmung - schallschluckend - schwer brennbar |
| --- | --- |

Verwendung:

Wärmedämmschichten, schallschluckende Verkleidungen

  - Schalungssteine

Rohstoffe:

Zement (PC), Brechsand (0-4mm), Wasser

| Fabrikation: - mischen - in Stahlformen füllen und verdichten - 3d in Hallen trocknen - 28d lagern | Eigenschaften: - schwer - mussgenau - wärmeleitend - Druckfest - gute Schalldämmung - guter Putzgrund |
| --- | --- |

Verwendung:

| Hochbau: | - Mauerwerk - Kellermauern - landwirtschaftliche Bauten |
| --- | --- |
| Tiefbau: | - Stütz-, Garten-, Sockelmauern - Streifenfundamente - Kabelzugschächte |

  - Sickerplatten

Rohstoffe:

Zement (PC), Brechsand (6/8mm), Wasser

| Fabrikation: - mischen - in Stahlformen füllen und verdichten - 3d in Hallen trocknen - 28d lagern | Eigenschaften: - wasserdurchlässig - schwer - mussgenau - Druckfest - gut schrotbar - alterungsbeständig - gute Bruch-, Schlagfestigkeit |
| --- | --- |

Verwendung:

entwässern von Stütz- und Kellermauern

  - Faserzement (Eternit)

Rohstoffe:

Zement (PC), Armierungsfasern, Prozessfasern, Wasser, Luft, ev. Zusatzstoffe (Kalksteinmehl)

Fabrikation:

- homogene Mischung

- zur Wickelmaschine oder Injektionsanlage pumpen

- in der Wickelmaschine übernimmt ein Transportfilz das am Rundsieb gebildete, ca. 0,2mm dicke Faserzementvlies und wickelt es um einen Stahlkern

- für die Herstellung von Platten wird das gerollte Material aufgeschnitten

- zum spannungsfreien Abbinden werden die Stücke in Wasser gelegt

- die Rohre werden auf 4m Länge geschnitten und kalibriert

- im Lager erhärten sie während eines Monats

Injektionsverfahren:

Der Faserzementbrei wird mit einem Druck von ca. 1500 N/mm2 in Hohlformen injiziert. Die entstehenden Formstücke können sofort der Form entnommen werden. Nach einer Erhärtungszeit werden diese Stücke beschichtet und imprägniert.

Eigenschaften:

- schallhemmend

- schlechter Wärmeleiter (=0,41 W/mK)

- unbrennbar

- Temperaturbeständig

- Ausdehnungskoeffizient gleich wie Beton

Verwendung:

| Hochbau: | - Dacheindeckungen - Verkleidungen - Balkonbrüstungen - Fensterbämke - Säulenschalungen |
| --- | --- |
| Tiefbau: | - Kanalisationsleitungen - Druckleitungen - Schächte |

Begriffe:

| Armierungsfasern: | synthetische, organische Fasern aus Polyvinylalkohol; nicht lungengängig |
| --- | --- |
| Prozessfasern: | Zellstofffasern, dienen während der Herstellung als Filterfasern |
| Luft: | Sie ist in Form von mikroskopisch kleinen Poren eingeschlossen. Diese dienen als Expansionsgefässe für gefrierendes Wasser zur Sicherstellung der Frostbeständigkeit. |

- Wärmedämmstoffe

  - Kork

Rohstoffe:

Rinde der Korkeiche, Bitumen

| Fabrikation: - Rinde mahlen - Rösten bei ca. 350°C → Volumenvergrösserung um 80% - mit Heissbitumen binden - pressen - schneiden | Eigenschaften: - Rohdichte =120-150 kg/m3 - Wärmeleitzahl (=0,04 W/mK) - mittel brennbar - Anwendungsbereich: -180 -+130°C - Bitumen nicht beständig gegen Benzine, Öle, org. Lösungsmittel |
| --- | --- |

Verwendung:

- Platten (Böden, Wände, Dächer)

- Rohrschalen

- Korkschrotmatten für schwimmende Unterlagsböden

- Presskork (Lager)

  - Mineralische Dämmstoffe

Rohstoffe:

Diabas (Lavastein), Kalkstein, Koks als Brennstoff

Fabrikation:

- im Schmelzofen bei 2000°C schmelzen

- mit Spinnmaschine Fasern von 4/1000mm herstellen

- mit Kunstharz-Imprägnierungsmittel besprühen

- pressen

- formen

- schneiden

- beschichten, umhüllen

Eigenschaften:

- Rohdichte =32-200 kg/m3

- Wärmeleitzahl (=0,04 W/mK)

- nicht brennbar

- Anwendungsbereich: bis +250°C

- sehr gute Wärme- und Schalldämmung